## Slide 1: Étude d’un ski composite en flexion 3 points
Comparaison expérimentale, théorique et numérique
Mathéo Bachelier
Ambroise Manigault
Enzo Sanfilippo
3 juin 2025

## Slide 2: Introduction
I – Contexte, dispositif expérimental, configurations
II- Approches utilisées : expérimentale, théorique, numérique
III- Conclusion
Image: Photo d’un skieur en carving

## Slide 3: I-Contexte
• Importance de la flexion: virages, sauts.
• Structure composite: comprendre l’organisation des couches des couches des matériaux
• Montage des fixations: compréhension de la flexion pour un réglage adapté.
• Risque de déchaussage: ski trop rigide, ou trop souple.
Image: schéma de la structure d’un ski

## Slide 4: I-Dispositif expérimental
Sensibilité du capteur: 2,2 V/cm
Photos: montage du banc expérimental

## Slide 5: I-Configurations testées
Configuration 1 : appuis rapprochés
Configuration 2 : appuis éloignés
Schémas: schémas cinématiques des différentes configurations

## Slide 6: II-Résultats expérimentaux
Appuis rapprochés | Appuis éloignés
Chart: Évolution de la flèche
| 10 | 25 | 40 | 55 | 70
P= 0 bar | -0.2717 | -0.1122 | -0.06006 | -0.1133 | -0.3102
P= 1 bar | -0.50512 | -0.52272 | -0.50248 | -0.43956 | -0.374
P = 2 bar | -0.75064 | -0.92774 | -0.94886 | -0.77286 | -0.56408
P = 3 bar | -0.9933 | -1.3266 | -1.3875 | -1.1154 | -0.6941
P = 4 bar | -1.2844 | -1.8196 | -1.9103 | -1.505 | -0.83072
P = 5 bar | -1.5063 | -2.1747 | -2.2997 | -1.7783 | -0.93698
Chart: Évolution de la flèche
| 10 | 25 | 40 | 55 | 70
P= 0 bar | -0.00968 | -0.1683 | -0.2398 | -0.12078 | -0.04378
P= 1 bar | -1.5748 | -1.6359 | -1.5554 | -1.3574 | -1.0978
P= 2 bar | -2.6492 | -2.8472 | -2.7588 | -2.3857 | -1.8324
P= 3 bar | -4.1237 | -4.4889 | -4.382 | -3.7816 | -2.8391
P= 4 bar | -5.4822 | -6.0236 | -5.9015 | -5.0739 | -3.7778

## Slide 7: II-Modélisation théorique (poutre)
Hypothèses des petits déplacements
Moment quadratique variable
Modules équivalents : loi des mélanges, approche inverse, poutre en I
 | Théorique | Expérimental | Numérique
Flèche maximale | 3.9 cm | 4.5 mm | 1.6 mm
Module d'Young équivalent | 35.95 GPa | 315 GPa | 886.3 GPa

## Slide 8: II-Résultats théoriques
Déformations théoriques par configuration
Comparaison avec les mesures expérimentales
Présentation sous forme de tableau ou graphique

## Slide 9: II-Simulation numérique (Abaqus)
Import géométrie (Catia)
Modèles simulés : homogène, composite, frottement
Captures d’écran ou vues Abaqus

## Slide 10: II-Modèle 1D numérique
Importation du modèle depuis Catia.
Application des blocages et charges.
Import Géométrie
Création des Appuis
Définition des lignes d'appuis et points de référence.
Conditions Limites
Analyse des Résultats
Visualisation des déformations du ski.

## Slide 11: II-Modèle 1D numérique

## Slide 12: II-Modèle 3D numérique
Import de la pièce
Capture: géométrie 3D du ski

## Slide 13: II-Modèle 3D numérique
• Création des lignes d’appuis et effort
Capture: lignes d’appuis et point de référence (module assembly)

## Slide 14: II-Modèle 3D numérique
• Création des lignes d’appuis et effort
Capture: lignes d’appuis et point de référence (module assembly)

## Slide 15: II-Modèle 3D numérique
Boundary condition + load
Capture: blocage de la translation (module load)

## Slide 16: II-Modèle 3D numérique
Onglet results
Capture: déformation du ski (module results)

## Slide 17: II-Modèle 3D numérique
1 bar | 3 bars | 5 bars
Écart relatif : 55,6% | Écart relatif : 49,6% | Écart relatif : 49,3%
Chart: Évolution de la flèche
| 52.496691900000002 | 55.5006348 | 58.504418899999997 | 61.508093299999999 | 64.511682100000002 | 67.51521000000001 | 70.518695100000002 | 73.5221497 | 76.525647000000006 | 79.525018299999999 | 82.524383499999999 | 85.523785400000008 | 88.523248300000006 | 91.522778300000013 | 94.52237550000001 | 97.522027600000001 | 100.52173500000001 | 103.52149700000001 | 106.52131300000002 | 109.521191 | 112.521118
Modèle numérique | -0.071455 | -0.10377 | -0.13272 | -0.15794 | -0.17936 | -0.197 | -0.21097 | -0.22132 | -0.22806 | -0.23225 | -0.23298 | -0.2306 | -0.22532 | -0.2174 | -0.20711 | -0.19468 | -0.18032 | -0.16422 | -0.14652 | -0.12737 | -0.10691
Expérimental | -0.50512 | -0.52272 | -0.50248 | -0.43956 | -0.374
Chart: Évolution de la flèche
| 53.9816833 | 56.986181600000002 | 59.990002400000009 | 62.9933044 | 65.996167 | 68.998699999999999 | 72.001001000000002 | 75.003124999999997 | 78.005297900000016 | 81.003277600000004 | 84.001208500000004 | 86.999273700000003 | 89.997528100000011 | 92.996014400000007 | 95.994744900000001 | 98.993707300000011 | 101.99288900000001 | 104.99229700000001 | 107.991907 | 110.991736 | 113.99178500000001
Modèle numérique | -0.21436 | -0.31131 | -0.39815 | -0.47383 | -0.53809 | -0.59099 | -0.63291 | -0.66397 | -0.68419 | -0.69674 | -0.69895 | -0.69181 | -0.67597 | -0.65221 | -0.62134 | -0.58403 | -0.54095 | -0.49265 | -0.43956 | -0.38212 | -0.32073
Expérimental | -0.9933 | -1.3266 | -1.3875 | -1.1154 | -0.6941
Chart: Évolution de la flèche
| 55.180407714843753 | 58.187030029296878 | 61.192144775390631 | 64.196069335937509 | 67.198962402343753 | 70.201086425781256 | 73.202581787109381 | 76.20367431640625 | 79.204718017578131 | 82.201562500000009 | 85.198229980468753 | 88.195086669921878 | 91.19232177734375 | 94.190008544921881 | 97.188165283203134 | 100.18681030273439 | 103.18592529296876 | 106.1854736328125 | 109.18546142578126 | 112.18588867187501 | 115.186767578125
Modèle numérique | -0.35697 | -0.51864 | -0.66351 | -0.78974 | -0.8968 | -0.98503 | -1.0549 | -1.1068 | -1.1401 | -1.1608 | -1.1649 | -1.153 | -1.1266 | -1.087 | -1.0355 | -0.97336 | -0.90155 | -0.82105 | -0.73259 | -0.63685 | -0.53455
Expérimental | -1.5063 | -2.1747 | -2.2997 | -1.7783 | -0.93698

## Slide 18: II-Modèle 3D numérique
1 bar | 3 bars | 4 bars
Écart relatif : 34,6 % | Écart relatif : 28,11% | Écart relatif : 28,6%
Chart: Évolution de la flèche
| 53.973461914062504 | 56.976495361328126 | 59.979382324218754 | 62.982214355468756 | 65.985015869140625 | 68.987841796875003 | 71.990679931640628 | 74.9935302734375 | 77.996600341796878 | 80.995526123046886 | 83.994433593750003 | 86.993371582031259 | 89.992419433593753 | 92.991564941406253 | 95.990820312500006 | 98.990179443359381 | 101.98963012695313 | 104.98917236328126 | 107.98879394531251 | 110.98850097656251 | 113.98829345703126
Modèle numérique | -0.88468 | -0.93843 | -0.98181 | -1.0158 | -1.0413 | -1.0593 | -1.0706 | -1.0757 | -1.0749 | -1.0701 | -1.0599 | -1.0446 | -1.0245 | -0.99986 | -0.97107 | -0.9384 | -0.90211 | -0.86239 | -0.81934 | -0.77306 | -0.72359
Expérimental | -1.5748 | -1.6359 | -1.5554 | -1.3574 | -1.0978
Chart: Évolution de la flèche
| 55.905859375000006 | 58.908001708984379 | 61.909259033203128 | 64.909930419921878 | 67.910351562499997 | 70.910614013671875 | 73.910833740234381 | 76.911688232421881 | 79.908300781250006 | 82.904943847656256 | 85.901818847656259 | 88.899182128906261 | 91.897052001953128 | 94.895465087890628 | 97.894433593750009 | 100.89394531250001 | 103.8939697265625 | 106.89453125 | 109.89561767578125 | 112.89727783203125 | 115.8995361328125
Modèle numérique | -2.8153 | -2.9454 | -3.0473 | -3.1239 | -3.178 | -3.2119 | -3.227 | -3.2247 | -3.2104 | -3.1798 | -3.1338 | -3.0734 | -2.9996 | -2.9132 | -2.8152 | -2.7063 | -2.5872 | -2.458 | -2.3192 | -2.1708 | -2.0132
Expérimental | -4.1237 | -4.4889 | -4.382 | -3.7816 | -2.8391
Chart: Évolution de la flèche
| 51.504107666015628 | 54.513043212890629 | 57.518402099609375 | 60.521160888671879 | 63.522253417968756 | 66.522229003906247 | 69.521661376953134 | 72.520739746093753 | 75.519702148437503 | 78.519494628906259 | 81.515002441406253 | 84.510614013671884 | 87.506622314453125 | 90.503387451171875 | 93.500970458984384 | 96.499426269531256 | 99.498785400390631 | 102.49903564453126 | 105.50014648437501 | 108.50214843750001 | 111.50504150390626
Modèle numérique | -3.2793 | -3.5387 | -3.7537 | -3.9272 | -4.0631 | -4.1652 | -4.2373 | -4.2825 | -4.3026 | -4.2996 | -4.2805 | -4.2397 | -4.1784 | -4.0979 | -3.9995 | -3.8843 | -3.7536 | -3.6084 | -3.4496 | -3.2774 | -3.0922
Expérimental | -5.4822 | -6.0236 | -5.9015 | -5.0739 | -3.7778

## Slide 19: II-Géométrie du plan moyen
Import géométrie (Catia)
Modèles simulés : homogène, composite, frottement
Captures d’écran ou vues Abaqus

## Slide 20: III-Conclusion

## Slide 21: Annexes
WIKIPEDIA. High-density polyethylene [en ligne]. Wikipedia, 2024. [Consulté le 30 mai 2025].
Source : Wikipedia
KG-M3.COM. Steel – density [en ligne]. kg-m3.com, 2024. [Consulté le 30 mai 2025].
Source : kg-m3.com
CASTRO COMPOSITES. PU250 kg/m³ rigid polyurethane foam sheets [en ligne]. Castro Composites, 2024. [Consulté le 30 mai 2025].
Source : Castrocompositesshop.com
FINAL ADVANCED MATERIALS. Epoxy board 350°C [en ligne]. Final Materials, 2024. [Consulté le 30 mai 2025].
Source : Final-materials.com
WIKIPEDIA. 7075 aluminium alloy [en ligne]. Wikipedia, 2024. [Consulté le 30 mai 2025].
Source : Wikipedia
KG-M3.COM. PA 6 (Polyamide 6) [en ligne]. kg-m3.com, 2024. [Consulté le 30 mai 2025].
Source : kg-m3.com